**Технические требования для заготовки дубовой**

**Толщина**: 29мм – 0+2 мм

**Ширина**: 55 мм – 0+5мм

**Длина**: 900мм – 3000 мм (обязательный припуск не менее 30 мм) – ламель

 250, 350,400, 500, 600 мм – кусковая заготовка

Если припуск менее 30 мм, рейка принимается на 1 градацию (10 см) ниже. Размер по длине с градацией 100 мм.

 Лицевые пласти должны быть без пороков

**Лицевая пласть**: дефекты не допускаются.

**Обратная пласть**: допускаются сучки здоровые светлые прочно сросшиеся до 5 мм расположены не в одном месте, заболонь по всей ширине, но не более 50% толщины доски.

**Не допускаются**: гниль, побурение, сучки более 5 мм в любой части доски, сердцевина и околосердцевинные отслоения, контрасные (ярковыраженные) изменения цвета, внутренняя заболонь, трещины, синева.