**Технические требования на пиломатериал ясень**

толщина 29 – 0/+2 мм

ширина 55 – 0/+2 мм

длина (обязательный припуск не менее 30 мм):

фриза 250 – 600 мм

рейка 930,1030,1130,1230,1330,1430,1530,1630,1730,1830,1930,2030,2130,2230,2430,2530, 2630,2730,2830,2930,3030 – 0/+5 мм

**ДОПУСТИМО**

лицевая

Данная заготовка используется для изготовления мебельного щита толщиной 20 мм

Данная заготовка используется для изготовления мебельного щита толщиной 40 мм

лицевая

Данная заготовка используется для изготовления мебельного щита толщиной 40 мм

лицевая

2е лицевые пласти

Данная заготовка используется для изготовления мебельного щита на выбор толщиной 40 мм или толщиной 20 мм

1. Минимум одна из четырех пластей должна быть однотонная, изменение цвета не более 50 % толщины заготовки
2. Здоровые прочно сросшиеся сучки до 5 мм расположены не в одном месте на нелицевой пласти

**Любые другие пороки не допускаются.**